益民煤矿采区范围七贾线道路维修改造工程

施工方案

各位报价单位：

1、地理位置

本项目位于益民煤矿采区。地势为丘陵地带，土质主要以砂性土为主。沿线植被覆盖整体较好。

项目名称：益民煤矿采区范围七贾线道路维修改造工程。

2、路线走向及线位位置

本项目道路总体呈东西走向，为益民煤矿采区七贾线部分塌陷区，路线改造全长约为470米，混凝土道路净宽8.5米（不含路肩及排水沟）；项目主要内容为在原有道路的基础上，将塌陷区域拆除，拆除后按原有道路标准重新施工。

3、技术要求及做法

⑴ 道路标示线

道路中间设置上下路标识线，标志版面设计以驾驶员按设计速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置应美观、醒目，并具有夜间反光的性能。根据国标GB5768-2009《道路交通标志和标线》的要求。

⑵ 道路主要材料要求及做法（详见以下①~⑷）

① 水泥混凝土面层（厚度300）：

水泥混凝土路面采用C35混凝土，面层厚为300㎜，设计抗弯拉强度为5.0MPa,混凝土配比及骨料、水泥、外加剂均按规范要求，其它未尽事宜严格按规范执行。

② 水稳层基层（厚度200）：

基层级配碎石应符合《公路路面基层施工技术规范》表3.2.2中3号级配要求。基层采用水泥稳定级配碎石，水泥稳定类材料小于0.075mm 的颗粒含量不得大于 5%，小于 4.75mm 的颗粒含量 不宜大于 50%，液限应小于 28%，塑性指数应小于 5。因承受极重、特重和重交通荷载， 水泥剂量宜为 6%；七天饱水抗压强度不小于5.0Mpa。

压实度要求：基层采用重型击实标准确定的最大干密度为标准密度，基层压实度不小于98%。

③ 基层级配砂石填料（厚度300）

为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗变形的能力，充分保证路基、路面的综合服务水平，根据《公路路基设计规范》的要求，路基压实度采用重型击实标准，基层级配砂石厚度300，路基填料最小承载比CBR值及压实度应符合表-1的要求：

路基压实度及填料最小承载比和最大粒径的要求        表-1

| 路基部位 | 路床深度 （m） | 填料最小承载比（CBR） | 压实度（%） | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路床 | 0-0.3 | 5 | ≥95 | 路床部分填料＜10 |
| 下路床 | 0.3-0.8 | 3 | ≥95 |  |
| 上路堤 | 0.8-1.5 | 3 | ≥94 | 路堤部分填料＜15 |
| 下路堤 | 1.5米以下 | 2 | ≥92 |  |

④ 路基土方或原路基（路床、槽碾压整形）：

填方段及原路基压实度不小于95%，填方部位为两段，平均填土厚度1.2米~1.6米，长度总计300米。

⑶、便道做法：

为保证在施工期间道路运行，特施工便道约500米，宽8米；主要做法：在原道路旁边原土地上铲高垫低整平，整平后铺100~200㎜厚天然级配砂石摊平压实。

⑷ 路肩做法：

道路两侧路肩宽500，为500*500或500*300砼预制板铺设（厚度150㎜），路肩基层同砼道路，砼预制板铺设用1:2.5的水泥砂浆铺设。

⑸ 排水沟做法：

排水沟，净宽度400㎜，深度150~200㎜，内侧紧靠道路砼作为沟壁，外侧用马路牙做沟壁，沟底为砼路肩砼预制板铺设（板底浇筑砼垫层）；保证排水通畅。

⑹ 马路牙做法：

马路牙（兼作外侧排水沟沟壁），预制混凝土马路牙，规格1000*300（高）*150（厚）。

其它未尽事宜均按规范要求施工。

项目负责人王飞荣：18747760888

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿

2024年8月18日